## Slide 1
Week 3
Physics 133
Stoichiometry

## Slide 2: LaO0.5F0.5BiS2
Starting elements and compounds:
La2O3 La2F3 La Bi2S3 S
A(La2O3 ) + B(La2F3 ) + C(La) + D(Bi2S3 ) + E(S)= LaO0.5F0.5BiS2
System of equations:
2 A +2 B + C=1
3A=0.5
3B=0.5
2D=1
3D+E=2
C=1/3
A=1/6
B=1/6
D=1/2
E=1/2

## Slide 3: LaO0.5F0.5BiS2
Starting Compound | La2O3 | La2F3 | La | Bi2S3 | S | 
Molar Mass | 325.817 | 334.814 | 138.91 | 514.155 | 32.065 | 
Ratio | 0.16667 | 0.16667 | 0.33333 | 0.50000 | 0.50000 | Total
Molar Mass*Ratio | 54.30283 | 55.80233 | 46.30333 | 257.07750 | 16.03250 | 429.51850
Normalized to 1g | 0.12643 | 0.12992 | 0.10780 | 0.59852 | 0.03733 | 

## Slide 4: CeRhIn5
Starting compounds:
Ce Rh In
A(Ce) + B(Rh) + C(In) = CeRhIn5
Trivial system of equations!
A=1
B=1
C=5

## Slide 5: CeRhIn5
Starting Compound | Ce | Rh | In | 
Molar Mass | 140.12 | 102.91 | 114.82 | 
Ratio | 1 | 1 | 5 | Total
Molar Mass*Ratio | 140.12 | 102.91 | 574.1 | 817.13
Normalized to 1g | 0.17148 | 0.12594 | 0.70258 | 

## Slide 6: CaCu3Ru4O12
Starting compounds:
CaCO3 CuO RuO2
A(CaCO3) + B(CuO ) + C(RuO2) = CaCu3Ru4O12
Extra materials : 1C + 2O
A=1
B=3
C=4

## Slide 7: CaCu3Ru4O12
Starting Compound | CaCO3 | CuO | RuO2 | Total
Molar Mass | 100.08690 | 79.54540 | 133.06880 | 
Ratio | 1 | 3 | 4 | 826.98880
Molar Mass*Ratio | 100.08690 | 238.63620 | 532.27520 | 870.99830
Normalized to 1g | 0.12103 | 0.28856 | 0.64363 | 1.05322